«АЛЬТОФОС-Р» Мертель огнеупорный, кислотный, на основе неорганических полимеров. Образует керамику после термообработки.  Для применения в высокотемпературных зонах тепловых агрегатов, в контакте с пламенем, раскаленными газами, а также расплавами. Не содержит силиката натрия (жидкого стекла), что обеспечивает высокую термостойкость, целостность шва при циклическом нагреве и охлаждении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«АЛЬТОФОС-Р» Используется для кладки алюмосиликатных (шамотных), высокоглтноземистых, динасовых огнеупорных изделий, а также всех видов керамического кирпича, работающего при повышенных температурах без контакта с водой.

Температура применения до 1350 град. С. Огнеупорность 1500 град. С. Клей образует высокомолекулярный неорганический полимер обеспечивающий   отсутствие  провала прочности при переходе от химической связки к керамической  в диапазоне 800-1000 град.

Максимальная толщина шва до 2 мм, в случае необходимости увеличения толщины шва необходимо ввести заполнитель фракции 0…0,5Х , где Х-толщина шва - из молотого материала футеровки.

Поверхности огнеупоров должны быть чистыми, обеспыленными. В случае слишком пористых поверхностей необходимо провести грунтование более жидким раствором (растворять водой).  Если раствор слишком густой, можно добавить  немного воды, размешать до удобного состояния. После нанесения состава желательно провести разогрев печи до 75-90 градусов не позднее 10 дней, для просушки футеровки. Оптимальная скорость подъёма температуры-3 град/мин. Допускается проводить полный разогрев печи позднее (через 2-3 месяца после футеровочных    работ), в этом случае в срок не более 10 дней после кладки футеровку прогреть до темп 150 градусов  в течение не менее 5-6 часов. Операцию прогрева следует повторить через 2-3 месяца в случае высокой влажности воздуха, если есть необходимость в продлении срока простоя агрегата. Средний расход смеси  5-6 кг на 1 м2 кладки. Для оперативного закрепления участка или элемента кладки можно сразу после нанесения  прогреть его любой горелкой до 130-200 град.

Попадание воды в  футеровку до ее термообработки при температурах 550-600 градусов не допускается.

Применение:  тщательно перемешать, нанести  смесь толщиной 0,5-1,5мм на обе склеиваемые поверхности, прижать с постукиванием до толщины шва 0,5-2 мм, снять излишки смеси. Твердение начинается при температуре выше 46 град. Высушить при температуре 90-100 град.  в течение 10-12 часов.  Термообработать при температуре 500 град не менее 15 мин. с выдержкой в зоне 90-100 градусов - 15 минут, в зоне 475-500 градусов -30 минут.  Оптимальная скорость подъёма температуры-3 град/мин.

Работать в перчатках. Температура при проведении работ от +5 до +35 град.

При попадании в глаза обильно промыть водой. Не давать детям. Не использовать для пищевой керамики.  Хранить в плотно закрытой таре при температуре  не выше 30 град. Не теряет свойств после оттаивания при замерзании.

Вес нетто 10+- 0,2 кг. Срок годности 6  месяцев с даты изготовления.

|  | «Альтофос- Р» продукция АО «Электрокерамика» АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» 140145, Московская область, Раменский район, Трошково д. https://eltehceram.ru/ mail@eltehceram.ru Телефон/ факс 8(496) 46-47-186 Тех. поддержка +7 967 249 06 13 |
| --- | --- |